- Nanomateriales magnéticos - 2012

## Ejercicio 9

Considerar dos partículas esféricas de Fe de 10 nm de diámetro, separadas entre sí (distancia centro-centro) 10 nm.

Calcular la energía de interacción dipolar cuando los momentos las partículas están paralelos, antiparalelos y perpendiculares. Comparar dicha energía con la energía máxima de interacción Zeeman de una de las partículas con un campo de 8x104 A/m.

Usar los siguientes datos:

Momento atómico del Fe: 2.23 (B.

Celda cristalina: bcc con parámetro de red de 0.285 nm.